**Таблица веса алюминиевой квадратной трубы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размеры, мм** | **Толщ. стенки, мм** | **Длина, мм** | **Вес 1п.м., кг** | **Метров в тонне** |
| 10х20 | 1,5 | 6000 | 0,219 | 4566,21 |
| 12х12 | 1,2 | 6000 | 0,14 | 7142,86 |
| 15х15 | 1,5 | 6000 | 0,22 | 4545,45 |
| 20х20 | 1,5 | 6000 | 0,301 | 3322,26 |
| 20х20 | 2 | 6000 | 0,39 | 2564,10 |
| 20х30 | 2 | 6000 | 0,499 | 2004,01 |
| 20х40 | 2 | 6000 | 0,575 | 1739,13 |
| 20х40 | 3 | 6000 | 0,878 | 1138,95 |
| 25х25 | 1,5 | 6000 | 0,382 | 2617,80 |
| 25х25 | 2 | 6000 | 0,498 | 2008,03 |
| 30х30 | 2 | 6000 | 0,606 | 1650,17 |
| 30х40 | 2 | 6000 | 0,715 | 1398,60 |
| 30х50 | 2 | 6000 | 0,824 | 1213,59 |
| 30х50 | 3 | 6000 | 1,203 | 831,26 |
| 40х40 | 2 | 6000 | 0,824 | 1213,59 |
| 40х40 | 3 | 6000 | 1,203 | 831,26 |
| 40х60 | 2 | 6000 | 1,041 | 960,61 |
| 40х60 | 3 | 6000 | 1,484 | 673,85 |
| 40х80 | 2 | 6000 | 1,257 | 795,54 |
| 40х80 | 3 | 6000 | 1,853 | 539,67 |
| 50х50 | 2 | 6000 | 1,041 | 960,61 |
| 50х50 | 3 | 6000 | 1,528 | 654,45 |
| 60х60 | 3 | 6000 | 1,853 | 539,67 |
| 60х60 | 4 | 6000 | 2,428 | 411,86 |
| 60х80 | 4 | 6000 | 2,861 | 349,53 |
| 100х40 | 4 | 6000 | 2,861 | 349,53 |
| 150х40 | 2,5 | 6000 | 2,506 | 399,04 |